附件2：

技术质量标准

- 执行四川振兴东吉酒业有限公司《包装材料质量验收》标准

# 验收方式

验证：依据供方提供的质量检验报告单，对进厂的各类包装材料质量进行验证验收。

自检：技术质量部对各类进厂的包装材料，依据本标准抽样检测并对所规定的项目进行判定。

1L 马口铁罐

1.1批次：以相同材料、相同规格、同一供应商制造、同时运输到厂的产品为一个检验批次。

1.2抽样：批量在1万只～150万只，毎垛抽取5只，至少随机抽取5垛，25只进行检验；≥150万只，毎垛抽取5只，至少随机抽取10垛，50只进行检验。

1.3 检测内容

| 项目名称 |  | 内容及要求 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 清洁度 | 外观清洁，不得有疵点、污物。 | 每批验证并自检 |
|  | 墨色图案 | 墨色图案符合设计标准要求；同一批次产品不允许有肉眼可见色差,同一品种批次间无明显色差。 |  |
|  | 文字内容 | 文字、字符印刷正确，符合《预包装食品标签通则》、sku审批样稿及订单注明的要求。 |  |
| 内外 涂膜 | 内涂膜检查 | 内涂层均匀、完整，无露铁、气泡、皱皮、针孔、杂质点。 | 更换厂家/每年每个厂家自检一次 |
|  | 外涂膜（罐底） | 冰水浸泡7天后，不得出现锈蚀点 |  |
|  | 内涂膜完整性 （导电率）/mA | 罐体：单个≤2 ；平均≤1 | 每批验证并自检 |
|  | 涂膜附着力 | 放入＞70℃的热水中, 恒温10分钟后取出,检查内外涂膜,不得有变色、起泡、脱落、罐底发黑等现象。 |  |
| 拉环开启可靠性 |  | 向上拉拉环开启，拉环无断裂，开启良好，边缘无毛刺。 |  |
| 轴向承压力 |  | 提供厂家自检报告单 |  |
| 罐体理化性能 |  | 耐压强度：≥600kpa 变形压力：≥650kpa 耐破压力：≥700kpa |  |
| 罐体尺寸/mm |  | 罐口外径：37.9±0.1 罐口内径：32.1±0.1mm 罐颈高度：9.5±0.5mm 罐体高度：246.3±0.3mm 罐体肩高：213.00±0.50mm 罐身直径：80.3±0.30mm 翻边宽度：3.8-4.0mm | 每批验证并自检 |
| 满口容量 |  | 1090±10ml | 每批验证并自检 |
| 罐重量 |  | 115±5g |  |

1.4判定方法

| 项目 | 抽样量 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 取20只样品 | 样品中存在较明显缺陷、色差，则判定整批产品为不合格品。 |
| 内涂膜 | 抽取6只样品 | 若有1只不符合要求则加倍抽样，累计2只不符合要求，则判定整批产品为不合格品。 |
| 拉环开启可靠性 |  |  |
| 罐体高度/mm | 抽取6只样品 | 若有1只不符合要求则加倍抽样，累计2只不符合要求，则判定整批产品为不合格品。 |
| 缩颈内径/mm | 抽取6只样品 | 若有1只不符合要求则加倍抽样，累计2只不符合要求，则判定整批产品为不合格品。 |

1.5  判定规则

1.5.1根据1.4判定方法进行判定，判定标准符合1.3要求。

1.5.2综合判定:如出现一项不合格，则判定本批不合格。